北京科丽力尔净水科技有限公司

核准危险废物类别信息

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 |
| --- | --- | --- | --- |
| HW17 表面处理废物 | 金属表面处理及热处理加工 | 336-050-17 | 使用氯化亚锡进行敏化处理产生的废渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-051-17 | 使用氯化锌、氯化铵进行敏化处理产生的废渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-052-17 | 使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-053-17 | 使用镉和电镀化学品进行镀镉产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
| HW17 表面处理废物 | 金属表面处理及热处理加工 | 336-054-17 | 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-055-17 | 使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-056-17 | 使用硝酸银、碱、甲醛进行敷金属法镀银产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-057-17 | 使用金和电镀化学品进行镀金产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-058-17 | 使用镀铜液进行化学镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-059-17 | 使用钯和锡盐进行活化处理产生的废渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-060-17 | 使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-061-17 | 使用高锰酸钾进行钻孔除胶处理产生的废渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-062-17 | 使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-063-17 | 其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-064-17 | 金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥） |
|  |  | 336-066-17 | 镀层剥除过程中产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-067-17 | 使用含重铬酸盐的胶体、有机溶剂、黏合剂进行漩流式抗蚀涂布产生的废渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-068-17 | 使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-069-17 | 使用铬酸镀铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
|  |  | 336-101-17 | 使用铬酸进行塑料表面粗化产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 |
| HW22 含铜废物 | 电子元件 制造 | 398-004-22 | 线路板生产过程中产生的废蚀铜液 |
|  |  | 398-005-22 | 使用酸进行铜氧化处理产生的废液和废水处理污泥 |
|  |  | 398-051-22 | 铜板蚀刻过程中产生的废蚀刻液和废水处理污泥 |